## Charakteristika

Dvojzložkový polyuretán-akrylátový lak na základovanie i vrchné lakovanie.

- Rýchloschnúci a preto dobre brúsiteľný

- Odolný proti peroxidu (Bleichmittel)

- Dobre odolný voči svetlu

- Odolný voči chemickým a mechanickým vplyvom.

Spĺňa požiadavky v súlade s normou DIN 688861-1 (odolnosť voči chemickým vplyvom)

- Rezistentný proti tesneniam z PVC (PVC- tvrdý)

## Použitie

Na zušľachtenie dreveného zariadenia interiérov, kde je požadovaná opticky pútava laková úprava ako napr. reštauračný, kuchynský a kúpeľňový nábytok alebo drevené schody.

Je vhodný na plochy bielené peroxidom vodíka alebo CLOU Bleichmittel, bez toho aby nastala zmena farby.

## Príprava

## Plochy určené na opracovanie musia byť dobré obrúsené (150/180), suché, zbavené brúsneho prachu, oleja a vosku.

## Morenie

Na morenie sú vhodné všetky CLOU Moridlá (okrem voskového), za predpokladu, že budú dodžané pracovné postupy spracovania a schnutia. Na základe dobrej svetlostálosti sa ACOCRYL používa aj na svetlé sivé alebo pastelové odtiene. Na zlepšenie svetlostálosti pri kritických odtieňoch pridajte 5% ZV-Absorberzusatz Nr. 4471 do namiešaného laku.

## Spracovanie

(Teplota objektu>15°C, vlhkosť dreva 8-12%)

Brúsenie brúsny papier-zrnitosť 150.

Pred použitím ACOCRYL lak spolu s tvrdidlom dobre premiešajte.

## Návod na použitie

## Miešací pomer:

- 10 dielov lak ACOCRYL seidenmatt

- 1 diel tvrdidlo ACOCRYL-Härter Nr.

- 10-20% DD Verdünnung Nr.29

Na docielenie optimálnej tvrdosti a zaťažiteľnosti dodržte miešací pomer. Najprv lak s tvrdidlom v čistej nádobe dobre premiešajte. Musí byť zabezpečené rovnomerné rozmiešanie  obidvoch zložiek. Potom riedidlo rovnako dobre primiešajte.

Rozrobený lak sa používa aj ako základovací i vrchný lak. Pre docielenie bežnej nábytkovej odolnosti naneste lak v 2 vrstvách.

Po nanesení prvej vrstvy- minimálne po dvoj-hodinovom schnutí, urobte medzibrus brúsnym papierom zrnitosti 240/280 a naneste ďalšiu vrstvu.

Vrchné lakovanie

Na lakovanie schodov alebo veľmi namáhaných objektov je potrebné naniesť 3 nánosy. V tomto prípade po druhom nánose nechajte preschnúť cez noc, vykonajte medzibrus brúsnym papierom zrnitosti 240/280 a prelakujte.

Po dvojdňovom schnutí pri dobrom vetraní je lakovný predmet vhodný na ďalšiu manipuláciu.

Dokonalé vytvrdenie a chemickú odolnosť nánosu dosiahnete po 12-14 dňoch.

## Upozornenie

Bezprostredne po každom medzibruse sa musí s materiálom ďalej pracovať.

## Doba schnutia

(pri teplote 20°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

zaschnutie na prach:	15 minút

ďalšie lakovanie:		po 2 hodinách

zaťažiteľný:		po 2 dňoch

## Aplikácia

Metódy nanášania:          striekaním  Airmix  polievaním

Priem. striek. trysky(mm):    1,5-1,8      0,23

Striekací tlak (bar):              2,5-3,5   80-100

Množstvo nanášania (g/m2):     100        100       2x50

Výdatnosť (m2/l):                        5          5          10

## Technické údaje

Miešací pomer:		     10:1 s ACOCRYL-Härter

Spracovateľnosť pri 20°C:      3 dni

Riedenie:		     10-20% DD-Verdünnung

Viskozita pri použití:	     20 sek/DIN 4mm

Viskozita:		     28 sek/DIN 4mm

Hustota (g/cm3):	    	     0,930

DIN EN ISO 2813	    	     hodvábnematný      matný

Stupeň lesklosti 60°C- uhol	25GE

Stupeň lesklosti 85°C- uhol	25GE

## Bezpečnostný predpis

Nevylievajte do spodných, povrchových vôd a kanlizácie.

Obsahuje izokyanáty. Tvrdidlo a namiešaná náterová zmes môžu dráždiť pokožku a dýchacie cesty alebo vyvolávať senzibilizáciu a alergické reakcie.

V priebehu spracovania a zasychania zaistite prívod čerstvého vzduchu, výpary nevdychujte. Pri nedostatočnom vetrení použite respirátor. Alergici a osoby náchylné na ochorenie  dýchacích ciest nesmú vykonávať práce s touto náterovou hmotou.

## Skúšobné normy

DIN 68861-1B (chemická námaha)

DIN 68861- Diel 2 (oderuvzdornosť)

DIN 68861- Diel 4 (odolnosť voči poškrabaniu)

DIN 4102-B2 ( vznietlivosť)

Zodpovedá požiadavke zákona o potravinách a výrobkoch dennej spotreby( predtým norma DIN 53160 odolnosť voči slinám a potu)

## Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia: Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

- pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

- pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

- pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

- pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.